ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ PERFEKTA® “БЕТОФИКС”

Предназначен для создания адгезионного слоя на гладких слабовпитывающих  основаниях

Обеспечивает надежное сцепление  последующих покрытий с гладкими основаниями

Назначение:

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® “БЕТОФИКС” предназначен для обработки плотных, слабо впитывающих оснований с целью создания на них шероховатого слоя.

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® “БЕТОФИКС”  увеличивает прочность сцепления последующих покрытий, таких как штукатурки и плиточные клеи. Особенно рекомендуется применение в качестве адгезивного слоя перед нанесением различных видов штукатурок на монолитный бетон.

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ  Perfekta® “БЕТОФИКС”  изготовлен на полимерной основе с добавлением функциональных добавок и фракционированного кварцевого песка.

Типы оснований: Монолитный бетон и бетонные плиты, поверхности покрытые cтарой масляной краской, старая керамическая и керамогранитная плитка.

Технические характеристики:

| Расход | 200 – 300 мл/м2 |
| --- | --- |
| Температура применения | от +5 оС до +35 оС |
| Время высыхания, не менее | 120 минут |
| Морозостойкость при хранении и транспортировке | 5 циклов |
| Упаковка | 10, 20 кг |
| Срок годгости | 12 месяцев |