ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Укрепляет слабые основания

Значительно снижает и стабилизирует впитывающую способность

Увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

Назначение:

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ предназначен для обработки непрочных, сильно впитывающих оснований.

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ укрепляет поверхность, выравнивает и стабилизирует впитывающую способность оснований и увеличивает прочность сцепления (адгезию) последующих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, плиточные клеи и лакокрасочные материалы на водной основе.

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ особенно рекомендуется для укрепления слабых, мелящих оснований.

Основания: монолитные бетонные основания, все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона, цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах теплоизоляции, стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.

Технические характеристики:

| Расход | 150 – 200 мл/м2 |
| --- | --- |
| Температура применения | от +5 оС до +35 оС |
| Время высыхания, не менее | 60 минут |
| Морозостойкость при хранении и транспортировке | 5 циклов |
| Упаковка | 5, 10 литров |
| Срок годности | 12 месяцев |