ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ”  УНИВЕРСАЛ

Снижает и выравнивает впитывающую способность оснований

Образует гладкую пленку, повышая растекаемость наливных полов

Значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

Назначение:

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ”  УНИВЕРСАЛ выравнивает и снижает впитывающую способность оснований.

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ”  УНИВЕРСАЛ  значительно увеличивает прочность сцепления последующих покрытий, таких как: штукатурки, шпаклевки, клеи, наливные полы и т.п.

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ”  УНИВЕРСАЛ применяется как для внутренних, так и для наружных работ.

Основания: монолитные бетонные основания, все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона, цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах теплоизоляции, стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, прочно держащаяся старая краска и плитка,  дерево, ДСП.

Рекомендуется для обработки “свежих” бетонных и цементно-песчаных оснований.

Технические характеристики:

| Расход | 100 – 150 мл/м2 |
| --- | --- |
| Температура применения | от +5 оС до +35 оС |
| Время высыхания, не менее | 60 минут |
| Морозостойкость при хранении и транспортировке | 5 циклов |
| Упаковка | 5, 10 литров |
| Срок годности | 12 месяцев |