ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® “АКВАСТОП”

устойчивость к воздействию щелочей и солей

устойчивость к механическим повреждениям

высокая паропроницаемость и морозостойкость

Назначение:

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® “АКВАСТОП“ предназначена для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, а также стен и полов в любых помещениях с возможным поступлением воды.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ Perfekta® “АКВАСТОП“ применяется при создании гидроизоляционных слоев в бассейнах; в емкостях и резервуарах, в т.ч. с питьевой водой; в гидротехнических и очистных сооружениях; в тоннелях, на градирнях и на прочих бетонных конструкциях. Для внутренних и наружных работ.

Основания: бетон, кирпичная кладка, цементная стяжка, цементная штукатурка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Прочность сцепления с основанием, не менее | 1,0 МПа |
| --- | --- |
| Количество воды на 20 кг смеси | 2,4 – 3,6 л |
| Марочная прочность на сжатие, не менее | 20 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 5 МПа |
| Водонепроницаемость, среднее значение, марка | W12 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 5 мм |
| Расход смеси при слое 1 мм | 1,2 кг/м² |
| Жизнеспособность раствора | 3 часа |
| Морозостойкость, не менее | F75 |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,035 мг/м2·ч·Па |
| Нормативный документ | ТУ5745-004-51160834-2009; ГОСТ 31357-2007 |
| Срок годности | 12 месяцев |