Эластичный клей для натурального камня и керамогранита GREEN LINE ECOFLEX

Эластичный клей ECOFLEX предназначен для укладки на  вертикальные и горизонтальные поверхности всех видов облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, стекло, натуральный камень, мрамор, гранит).

Эластичный клей ECOFLEX применяется для облицовки без предварительного выравнивания фасадов, цоколей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем влажности.

Эластичный клей ECOFLEX рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой. Может применяться в системах полов с подогревом любого типа.

Эластичный клей ECOFLEX используется для монтажа плит из пенополистирола, пенополиуритана, минеральной и стеклянной ваты, оргалита, звукоизоляционных материалов.

Основания: бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые, ангидритные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка, жестко закрепленные ГКЛ, ПГП, СМЛ, ДСП и деревянные поверхности, поверхности со старой облицовкой (краска, битум, керамическая плитка, керамогранит, натуральный камень).

Технические характеристики

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Снижение пылеобразования | 95% |
| Прочность сцепления после выдерживания в сухих условиях, не менее | 1,7 МПа |
| Количество воды на 25 кг смеси | 5,75 – 6,25 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,2 кг/м² |
| Рекомендуемая толщина слоя | 2 – 20 мм |
| Открытое время | 30 минут |
| Время корректировки плитки | 60 минут |
| Жизнеспособность раствора (в открытой таре) | 8 часов |
| Морозостойкость | 100 циклов |
| Температура эксплуатации | от -50 ˚ С до +100 ˚ С |
| Температура нанесения | от +5 ˚ С до +40 ˚ С |
| Нормативный документ | EN 12004, EN 12002, ГОСТ 31357-2007 |
| Соответствует | C2 TE S1 |
| Срок годности | 12 месяцев |