Быстротвердеющий безусадочный наливной пол GREEN LINE ECOFLOOR

Быстротвердеющий безусадочный наливной пол ECOFLOOR рекомендуется для всех основных видов покрытий (керамическая плитка, ламинат, линолеум, паркет, натуральный камень и полимерные покрытия).

Быстротвердеющий безусадочный наливной пол ECOFLOOR наносится слоем 1 – 30 мм, обладает высокой скоростью набора прочности, повышенной растекаемостью и способностью к самовыравниванию. Рекомендуется для использования в системах полов с подогревом.

Быстротвердеющий безусадочный наливной пол ECOFLOOR предназначен для создания идеально ровного пола и укладки покрытий в кротчайшие сроки в помещениях с любым уровнем влажности.

Основания: бетонные, цементно-песчаные основания, прочностью не менее 20 МПа.

Технические характеристики

| Снижение пылеобразования | 95 % |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие | 30 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 7,5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 1,2 МПа |
| Количество воды на 25 кг смеси | 4,75 – 5,25 л |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 1,7 кг/м² |
| Толщина слоя | 1 – 30 мм |
| Растекаемость готового раствора (ГОСТ 31358-2007) | 300 – 350 мм |
| Истираемость | 0,5 г/см2 |
| Жизнеспособность раствора (в открытой таре) | 40 минут |
| Время пешего хождения | 5 часов |
| Температура эксплуатации | от 0 ˚ С до +70 ˚ С |
| Температура нанесения | от +5 ˚ С до +35 ˚ С |
| Нормативный документ | EN13813:2002 ГОСТ 31358-2007 |
| Соответствует | C30 F7 |
| Срок годности | 12 месяцев |