ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ДЕКОР

Образует гладкую паропроницаемую пленку

Облегчает нанесение декоративных штукатурок

Колеруется в цвет декоративных покрытий

Увеличивает прочность сцепления последующих покрытий с основанием

Назначение:

ГРУНТ Perfekta® “ЭКСПЕРТ” ДЕКОР создает гладкую паропроницаемую пленку на основании, что облегчает дальнейшее нанесение декоративных штукатурок и создание фактурного рисунка.

ГРУНТ Perfekta®  “ЭКСПЕРТ” ДЕКОР рекомендуется для применения в системах утепления фасадов Perfekta® “ТЕРМОТЕК МВ” и “ТЕРМОТЕК ППС”.

ГРУНТ Perfekta®  “ЭКСПЕРТ” ДЕКОР снижает и выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивая прочность сцепления последующих покрытий с ним.

Основания: монолитные бетонные основания, все виды кирпича и блоков из ячеистого и облегченного бетона, цементные и гипсовые штукатурки и шпаклевки, включая штукатурный слой в системах теплоизоляции, стены из ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, прочно держащаяся старая краска и плитка, дерево, ДСП.

Технические характеристики:

| Расход | 200 – 300 мл/м2 |
| --- | --- |
| Температура применения | от +5 оС до +35 оС |
| Время высыхания, не менее | 120 минут |
| Морозостойкость при хранении и транспортировке | 5 циклов |
| Упаковка | 10 литров |
| Срок годности | 12 месяцев |