| Определение областей применения Классификация внутренних и наружных поверхностей в зависимости от различных климатических нагрузок для выбора подходящего материала для нанесения покрытия. |  |
| --- | --- |
| Описание продукта |  |
| Область применения | Как наружные, так и внутренние поверхности в зависимости от положения и типа эксплуатации подвергаются различным климатическим нагрузкам, которые должны учитываться при выборе соответствующего материала или системы для нанесения покрытия. Общее разделение на внутреннее и наружное применение не всегда является достаточно точным для определения пригодности продуктов для соответствующей области применения. Именно в помещениях в зависимости от эксплуатации могут появляться нагрузки различной интенсивности от температуры, водяного пара, конденсата и т.п. Если климат в помещении в традиционном жилом пространстве является достаточно постоянным и некритичным, то на производстве или в пищеблоке все может быть иначе. Однако в обоих случаях речь идет о помещении, т.е. о внутренних поверхностях. В данной технической информации определены 5 различных областей применения в зависимости от типичных климатических условий эксплуатации. На основании точного описания и приведенных примеров строительные объекты можно классифицировать по различным областям. Сведения о пригодности продукта для соответствующей области применения указываются в технической информации для отдельных продуктов Caparol. Классификация позволяется выбрать продукт для различных условий применения с учетом наружного и внутреннего климата. |
| Свойства продукта | Области применения. Описание; Примеры. Внутр. 1; Отапливаемые внутренние помещения с преимущественно постоянной температурой и типичными для жилых помещений климатическими условиями; Квартиры, школы, офисы, торговые помещения, помещения в гостиницах и учреждениях здравоохранения. Внутр. 2; Внутренние помещения иногда с повышенной влажностью воздуха без регулярного образования талой воды на поверхности; Подземные гаражи, частные ванные комнаты и аналогичные помещения, производственные и подсобные помещения, склады и мастерские, нежилые подвальные помещения. Внутр. 3; Закрытые неотапливаемые проветриваемые внутренние помещения, а также отапливаемые помещения с длительно повышенной влажностью воздуха и возможно с нагрузкой от водных брызг. Настенные и потолочные поверхности, температура поверхности которых иногда опускается ниже точки росы.; Пищеблоки, прачечные, производственные помещения, где образуется много водяного пара, настенные и потолочные поверхности в бассейнах без постоянной нагрузки от водных брызг, холодильные помещения. |

|  | Области применения. Описание; Примеры. Наружн. 1; Наружные поверхности без прямого атмосферного воздействия, на которых не исключена нагрузка от конденсата, а также при воздействии мороза и таяния.; Нижняя поверхность балконов, лоджии, потолочные поверхности открытых парковок, настенные и потолочные поверхности в тоннелях, крытые и защищенные входные области. Наружн. 2; Наружные поверхности с прямым атмосферным воздействием; Традиционные фасады строений, кирпичная кладка и прочие наружные поверхности, пригодные для нанесения покрытий. В Технической информации на отдельные продукты Caparol указывается пригодность для соответствующей области применения. Возможны следующие три ступени: - не подходит о условно подходит + подходит Классификация (о) «условно подходит» не исключает применение в соответствующей области. При определенных обстоятельствах продукт может быть пригоден для использования. При необходимости следует обратиться за консультацией. Пояснение: Для обеспечения долговечности покрытия с учетом климатических воздействий решающей является устойчивость покрытия к влаге, колебаниям температуры, а также циклам воздействия мороза и таяния. Даже если поверхность не подвергается прямому воздействию воды от осадков, вода может появиться на поверхности из-за конденсата. Это происходит тогда, когда температура поверхности достигает точки росы или опускается ниже. Если эти условия появляются нечасто или на ограниченное время, как это, например, происходит на поверхностях в кухне или в ванной комнате, не подвергающихся воздействию водных брызг (область применения: внутр. 2), это не оказывает существенного влияния на срок эксплуатации традиционных покрытий. Однако в некоторых ситуациях конденсационная влага может появляться на поверхности регулярно и на длительное время, например, в производственных помещениях с высокой влажностью или в некоторых влажных помещениях (внутр. 3). В этих случаях следует применять материалы, которые могут выдерживать большие нагрузки от влаги. Похожая ситуация с влагой может возникнуть и на мнимо сухих объектах. В качестве примера можно привести потолочные поверхности открытых парковок (наружн. 1). Когда строительный объект, состоящий, как правило, из бетона и стали, ночью остывает, а днем соприкасается с теплым воздухом, на поверхности образуется конденсат, который может повредить неподходящие покрытия. При классификации продуктов Caparol по отдельным областям применения учитываются все эти критерии, что позволяет сделать более точный выбор продукции. |
| --- | --- |
| Применение |  |
| Указание | - Необходимо обеспечить соответствующую конструктивную защиту и исправность строительных элементов. - Сведения о пригодности отдельных продуктов для соответствующей области применения относятся исключительно к долговечности покрытия с учетом действующих климатических условий. При этом не учитываются прочие факторы воздействия, например, загрязнение, воздействие химических веществ, микробиологическое воздействие и т.п., эти факторы оцениваются отдельно в соответствии с действующей технической информацией. - Фасадные продукты с консервацией покрытия от водорослей и грибков не предназначены для нанесения на внутренние поверхности (внутр. 1 и 2), даже если требуется климатическая устойчивость данных покрытий. |

|  | - Применение красок, лаков и лазурей с содержанием растворителей допустимо в помещении, однако может появиться неприятный запах, поэтому такие продукты обозначаются как «условно пригодные» (о) для внутренних поверхностей (внутр. 1, 2, 3). - Области с постоянной нагрузкой от конденсата и водных брызг, например, душевые кабины, паровые сауны, бортики бассейна подвергаются особенно высокой нагрузке и не рассматриваются в указанных областях применения. В этом случае требуется применение специальных материалов. При необходимости Вы можете обратиться за консультацией. |
| --- | --- |
| Указания |  |
| Техническая консультация | В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом. |
| Сервисный центр | Телефон 0 61 54 /71 17 10 Факс 0 61 54 /71 17 11 Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de |