ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta®  “ЭКОКРАФТ”

Заделка стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты

Монтаж ПГП, приклеивание ГКЛ

Высокая прочность и трещиностойкость

При выравнивании выводится в "ноль"

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta®  “ЭКОКРАФТ” предназначена для заделки стыков ГКЛ и ГВЛ без армирующей ленты, для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, а также для выравнивания стен и потолков.

ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Perfekta®  “ЭКОКРАФТ” рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий. Для внутренних работ.

Основания: бетон, цементные и гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ, ПГП, ЦСП, СМЛ, блоки из ячеистых бетонов, любые другие гипсовые и цементные основания, не требующие толстослойного выравнивания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | белый |
| --- | --- |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие, не менее | 4,0 МПа |
| Прочность на изгиб, не менее | 2,0 МПа |
| Рекомендуемая толщина слоя | 0 – 10 мм |
| Расход при толщине слоя 1 мм | 0,9 кг/ м2 |
| Количество воды на 20 кг смеси | 8,0 – 10,0 л |
| Жизнеспособность раствора | 1 час |
| Нормативный документ | ГОСТ 31387-2008 |
| Срок годности | 6 месяцев |