ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® “ГИПСТАР Серая”

Высокое качество поверхности

Низкий расход

Не требует шпаклевания

Назначение:

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® “ГИПСТАР Серая” предназначена для высококачественного оштукатуривания потолков и стен, создавая после высыхания прочный паропроницаемый и трещиностойкий слой, который после глянцевания не требует дополнительного шпаклевания.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® “ГИПСТАР Серая” используется под последующую декоративную отделку: финишное тонкослойное шпаклевание, плиточную облицовку (при условии тщательной обработки межплиточных швов), окрашивание, оклейку обоями.

ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ ЛЕГКАЯ Perfekta® “ГИПСТАР Серая” обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией, применяется внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.

Основания: бетонные, гипсовые, цементно-известковые и цементно-песчаные основания, газобетон и пенобетон, кирпичная и каменная кладка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Цвет | серый |
| --- | --- |
| Прочность на сжатие, не менее | 5 МПа |
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,5 МПа |
| Расход при толщине слоя 10 мм | 8 кг/м2 |
| Рекомендуемая толщина слоя | 5 – 60 мм |
| Жизнеспособность раствора | 60 минут |
| Достижение прочности | 7 суток |
| Количество воды на 30 кг смеси | 15,0 – 18,0 л |
| Нормативный документ | ГОСТ 31377-2008 |
| Срок годности | 8 месяцев |